## Slide 1
NACE SP0169
INNOVACIONES EN LA REVISIÓN 2013
Ing. Eduardo Carzoglio
Con la colaboración de Lic. Arturo Burkart

## Slide 2
PROTECCION CATODICA:
CONCEPTOS BASICOS
Lic. Arturo Burkart
División Asistencia Técnica en Corrosión
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

## Slide 3
        CORROSION:
es la degradación
de los materiales por acción del medio que los rodea
Metales
Medio Ambiente
Solicitación

## Slide 4
ACEROS API 5L:
MICROESTRUCTURA
CONDICION SUPERFICIAL
SUELO: CARACTERISTICAS
COMPOSICION
HUMEDAD Y CO2
TEMPERATURA
TENSIONES:
OPERATIVAS
RESIDUALES
  CONSTANTES
  CICLICAS
REVESTIMIENTOS
PC:
  POTENCIALES
  CATHODIC DISBONDMENT
En ductos

## Slide 5
DIVERSIDAD DE MATERIALES
La corrosión abarca todo tipo de materiales y de medios lo que afecta tanto a grandes componentes en instalaciones fabriles (refinerías, tanques, ductos, plantas químicas) como a pequeñas dispositivos

## Slide 6
UTILIZACION DE LOS METALES
Todos ellos sufren permanentemente procesos de degradación por acción del medio que los rodea (corrosión)
Sin embargo, los materiales y los metales en particular se siguen utilizando
Esto es así porque lo importante no es si se corroen o no, sino
la velocidad con que se desarrollan los procesos de corrosión
el control que el hombre puede ejercer sobre ellos

## Slide 7
La corrosión es un Proceso Electroquímico, es decir se trata de reacciones químicas con transferencia de cargas eléctricas
La reacción de hierro medio acido:
Feº + 2 HCl FeCl2 + H2
consta de dos o hemireacciones simultáneas
Fe º Fe2+ + 2 e- oxidación
2H+ + 2e- H2 reducción
Forman una CELDA ELECTROQUIMICA

## Slide 8
¿Qué sucede cuando se sumerge un metal en agua?
Se establece el equilibrio del metal con sus iones. A este sistema se lo denomina:
ELECTRODO
En la interfase metal / solución se produce un campo eléctrico con una diferencia de potencial eléctrico que se llama
POTENCIAL DE ELECTRODO
Cada sistema metal/medio tiene un potencial específico

## Slide 9
Medición del potencial de electrodo
El potencial de electrodo no puede ser medido en forma absoluta sino únicamente por comparación con otro.
se mide una diferencia de
potencial.
Se usan
Electrodos de Referencia

## Slide 10
Serie Electroquímica o Termodinamica Serie Galvánica en agua de mar

## Slide 11
De la Serie Termodinamica:
Cu2+ + 2e- CuO E° = +0,340 V(ENH)
Zn2+ + 2e- ZnO E° = -0,763 V(ENH)
ΔE = +1,1 volts y como ΔG = -n*F*ΔE
Resulta que si ΔE > 0 es ΔG < 0 espontáneo
ΔE < 0 es ΔG > 0 imposible
En el laboratorio: circuito abierto circuito cerrado

## Slide 12
QUE SUCEDE EN LOS PROCESOS DE CORROSION?
Se forma la celda de corrosión
en la superficie del metal
Meo Me n+ + ne-
(reacción anódica de corrosión)
2 H+ + 2 e- H2
O2 + 4 H+ + 4 e - 2 H2O
O2 + 2 H2O + 4e- 4 HO-
(reacciones catódicas)
Potencial de Mixto o de Corrosión
Medida de la
corrosión

## Slide 13
La ELECTROQUIMICA se basa para ello tanto en los principios de la
TERMODINAMICA y de la CINÉTICA ELECTROQUÍMICA
TERMODINAMICA : nos dice si una reacción es posible o no.
Si un metal en un medio dado se acopla con una hemirreacción de potencial mas positivo , se forma una celda de corrosión con ΔE
positivoy la reacción es posible.
CINETICA ELECTROQUIMICA: nos dice a que velocidad se desarrolla una reacción. Para eso hay que poder medir la corriente circulante.

## Slide 14
TERMODINAMICA
DIAGRAMA DE POURBAIX
Son gráficos
pH vs. Potencial de electrodo
de metales en agua que dan una idea del comportamiento de un metal en un medio
Diagrama del Fe

## Slide 15
¿Qué dice la CINÉTICA ELECTROQUÍMICA?
El valor de esa corriente eléctrica circulante es la medida de la velocidad de corrosión del metal en el medio en cuestión.
¿PORQUE?
Porque hay una relación entre la carga que circula en una celda electroquímica y la cantidad de metal que se disuelve (corrosión) o deposita. Esta relación es expresada por la:
q * M
LEY DE FARADAY (1832): m =
n * F
I * t * M
como q = I * t , resulta : m = n * F

## Slide 16
CINETICA: Relaciones corriente - potencial
En circuitos eléctricos convencionales, con conductores metálicos la relación i - V e lineal
ley de Ohm: V = I * R
En las celdas electroquímicas y en las de corrosión, esa relación i – V es logarítmica
V = A + B * log I

## Slide 17
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
Veamos la corrosión del hierro en agua aireada neutra:
Fe Fe2+ + 2e-
O2 + H2O + 4 e- 4 HO-
2Fe + O2 +H2O 2 Fe2+ + 4OH-
Cuando se forma la celda de
corrosión con el oxígeno,
se se forma un ΔE positivo
como se ve en la tabla:
reacción espontánea

## Slide 18
El ∆E que se forma, hace circular corriente por la celda y la relación entre esa corriente y el potencial estará dada por la ECUACION DE BUTLER- VOLMER y es exponencial
I = Ia exp (αnF ηa) – Ic exp (-(1- α) nF ηc ) RT RT
donde Icorr = Ia + Ic es la corriente
y ηa = (Ee)a – Ecorr
ηc = (Ee)c – Ecorr sobrepotencial

## Slide 19
Corriente
Catódica
Graficamente
Diagramas de Evans :
son la “radiografía de los procesos de corrosión” (Curvas de polarización)
Corriente

## Slide 20
Determinación de la corriente de corrosión
Método de extrapolación
de Tafel : de dificil aplicación
en campo
LPR (linear polarization
resistance)
Impedancia electroquímica
(EIS)

## Slide 21
Protección catódica: lleva el potencial de corrosión a valores catódicos, mas negativos que el potencial de corrosión. Criterio Termodinámico para controlar la cinética de la corrosión!!
Criterios:
-850 mV (Cu/CuSO4 sat) con corrección de caída óhmica
-850 mV (Cu/CuSO4 sat)
    100 mV del potencial de reposo (corrosión)
Esos valores reducen la velocidad de corrosión reduciendo la corriente anódica . En general a valores < 25 µm/año.
Pero no garantizan que el
metal este en su
zona de inmunidad

## Slide 22
V = A + B*log I +I*R
V = A +B*log I + (I*R1+…+I*Rn) )+ Z
Laboratorio Campo

## Slide 23
Conclusiones:
Es la cinética del proceso de corrosión el parámetro que define el estado de una instalación
Los parámetros termodinámicos son una aproximación útil y operativa porque son mas sencillos de medir y en la mayoría de los casos garantizan corrientes de corrosión suficientemente bajas
MUCHAS GRACIAS

## Slide 24
T. Barlo y col.
Envejecimiento de ductos enterrados, se vuelven mas nobles.
Requieren menos polarizacion catódica

## Slide 25
Pasivación anódica