## Slide 1: Herramienta ILI para ductos non-piggables
Paulo A. Martinez , Guilherme Góes, Erika Miyakoshi
A.Hak Servicios Industriales

## Slide 2
Ausencia de lanzadores o recibidores,
Cambios de diámetros en la misma línea,
Presencia de curvas con radios menores a tres veces el diámetro (R<3D),
Derivaciones del mismo diámetro sin barras de direccionamiento,
Presencia de válvulas sin paso pleno,
Sentido único de bombeo lo cual exige pigs bidireccionales,
Altas presiones y temperaturas.
Características que hacen a un ducto non- piggable

## Slide 3
Solución única de inspección para cada ducto
No existe un patrón del proyecto
Ejecución de adaptaciones necesarias para la habilitación del ducto para la inspección en línea.
Mientras muchas de las características de las líneas consideradas no piggables, como curvas de radio corto, curvas mitradas y ductos de varios diámetros son cada vez menos un problema, surgen otros desafíos para la aplicación ILI en ductos no piggables como los son altas presiones y temperaturas y nuevos materiales.
El verdadero desafío en la inspección de ductos no piggeables

## Slide 4
Lado lanzamiento
Lado recepción
Caso de Estudio
Inspección de ducto de 14 pulgadas
Producto | GLP
Año de construcción | 1.969
Longitud | 270 metros
Trayecto enterrado | 95%

## Slide 5
Herramienta bidireccional
Codos de radio corto 1D
Cantidad ilimitada de codos
Cabezal rotativo localizado en el centro con menor riesgo de atascamiento,
Inspección online.
Herramienta 14” utilizada en el proyecto
Luego de un análisis comparativo entre las tecnologías disponibles en el mercado, el operador se decidió por el uso del pig ultrasónico

## Slide 6
Componentes de la herramienta

## Slide 7
Principio de Medición

## Slide 8
Especificación – Identificación de anomalías

## Slide 9
Especificación – Identificación de anomalías

## Slide 10
Limitaciones de la herramienta
Se requiere de un medio líquido para la transmisión del pulso de ultrasonido
    Normalmente se utiliza agua, pero también se ha logrado realizar inspecciones con productos tales como crudo, kerosene y nafta.
Debido al diseño mecánico del modulo de medición (transductor con espejo giratorio) la captura de datos en los codos es limitada debido a la desalineación. Se puede cubrir un rango de 10 a 100 % dependiendo del diámetro y el radio de curvatura.
Todas las herramientas de medición por ultrasonido tienen problemas con la dispersión del pulso debido a la presencia de suciedad y gases. Por lo tanto requiere de una buena limpieza previa y que el ducto esté completamente lleno para obtener los resultados óptimos de la inspección.
Está limitada la distancia debido al largo de la fibra óptica. Dependiendo del diámetro la longitud máxima es de 12 km, sin embargo se han realizado inspecciones de hasta 30 km por pedidos especiales.
Debido al diseño con el espejo, la velocidad de inspección es relativamente baja, de 200 a 1000 m/h dependiendo del diámetro y la cobertura requerida.
La herramienta permite inspeccionar tramos relativamente cortos de ductos que en general se denominan no piggables.

## Slide 11
Adaptación para la instalación de las trampas de lanzamiento y recepción
Lanzamiento

## Slide 12
Adaptación para la instalación de las trampas de lanzamiento y recepción
Recepción

## Slide 13
El ducto fue llenado con agua
En la salida de la trampa de recepción se instaló un tanque de recolección de agua sucia proveniente de las corridas de limpieza e inspección,
Los procedimientos de limpieza del ducto fueron iniciados con el lanzamiento de una serie de pigs de limpieza;
Un pig de calibración fue lanzado y recibido sin ningún contratiempo y sin daño,
La corrida de la herramienta de inspección UT llegó a la trampa de recepción luego de 36 minutos de su lanzamiento finalizando con éxito la inspección del ducto.
Etapas de la inspección

## Slide 14
Limpieza
Calibración
Inspección
Etapas de la inspección

## Slide 15
Resultados
Corrosion externa
a-scan
c-scan
Indicación interna
Indicación externa
Indicación geométrica

## Slide 16
Evaluación de resultados
Total de anomalías reportadas | 162
Anomalías por pérdida de metal | 6
Anomalías de marcas de laminación | 156
Las anomalias denominadas como marcas de laminación se registraron entre 4.0 y 9.1mm de la pared interna

## Slide 17
Uno de los desafíos constantes es la aplicación adecuadas de tecnologías de inspección que sean adaptables y personalizadas a las necesidades de cada operador
Un ducto que antes era considerado no piggable, hoy puede ser inspeccionado con el mismo nivel de precisión que un ducto piggable,
Escoger el tipo de herramienta a usar no es una cuestión simple para la solución del problema, llevando a consideración la calidad del proyecto y de los servicios necesarios para la ejecución de las adaptaciones temporarias en el ducto,
La habilitación del ducto requiere de experiencia, conocimiento y alto sentido de pertenencia del equipo responsable de las modificaciones.
Conclusión

## Slide 18
Muchas gracias!

## Slide 19
14” UT PIGLET |  |  |  | 
Technical Data |  |  | Technical Data | 
Inner diameter range | 300 – 345 mm |  | Transducer 1 | 5 Mhz. ¼”
Min. bend radius | 1,5 D |  | Transducer 2 | 3 Mhz. ¾”
Max. Nr. of bends | Unlimited |  | Accuracy at 40MHz smpl | WT = ± 0.075 mm
Max. operating pressure | 20 bar |  |  | IR = ± 0.018 mm
Max. product temperature | 40º C |  | Accuracy at 20MHz smpl | WT = ± 0.15 mm
Material | SS, Al, PU, Nylon |  | (standard) | IR = ± 0.036 mm
Fiber spool length | 12 km (various) |  | Max. inspection speed | 700 m/h
Cable diameter | 250 um |  | Min. WT detectability | 2 mm
Data transmission | Optical SM |  |  | 
Pig tracking duration | 175 hours |  |  | 
Weight and Dimensions | 
Weight | 90 kg
A | 450 mm
B | 1300 mm
C | 1750 mm

## Slide 20
Notes: 20